
《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》

团体标准编制说明
一、标准起草任务来源

《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》团体标准项目于2021年初由中山中测纺织产业技术研究中心（2021年12月更名为“中广测（中山）检测技术有限公司”）提出。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项公告》，其中《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》网版印刷团体标准批准立项，列入制定计划（编号：T/PTAC 2022-002），由中国印刷技术协会委托中国印刷技术协会网印及制像分会、全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会负责组织制定。

二、主要工作过程

该团体标准在全国印刷标准化技术委员会的具体指导下，前期已做了大量的预研工作，全国印刷标准化技术委员网版印刷分技术委员会于2021年5月召开标准预研会，对标准的可行性及标准的初稿进行预研，业内专家一致认为此标准为急特制定的团体标准，能对网版印花行业起到积极的指导作用。预研会中，相关专家也对本标准的基础初稿进行了相关的研究，商讨了本标准的范围、术语定义以及技术要求和检验方法，同时经过后续的研讨与修改，基本上形成了比较完善了项目预研稿，为标准制定工作打下了良好基础。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项通告》，其中《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》网版印刷团体标准批准立项；4月，起草小组通过通过电话、视频、微信交流群等方式，对标准工作稿进行认真的研究与讨论，最终形成了标准征求意见稿；中国印刷技术协会于2020年6月至2020年7月在印刷行业内广泛征求意见。

（一）预研工作阶段
根据中山中测纺织产业技术研究中心黄明华主任的要求，2021年5月17日，在中国广州分析测试中心会议室，召开了《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》团体标准项目预研会，对《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》团体标准的可行性进行研究。

全国印刷标准化技术委员会马智勇高级工程师，全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会沈春燕、王岩，中山中测纺织产业技术研究中心黄明华、麦裔强，网版印刷标准化分技术委员会观察员黄国光，东莞长联新材料科技股份有限公司赵文爱参加了本次预调研工作。

专家们经深入讨论认为，印花皮膜抗黏连性是反映了印花材料及印花工艺优劣的重要指标之一，印花企业普遍需要对印花产品进行内部的抗黏连性测试，由于目前国内尚未有统一的测试方法标准来检测纺织品涂料印花的抗黏连性，相关的检测方法只有FZ/T 01063—2008《涂层织物抗黏连性的测定》，但涂层织物与印花织物的特性存在差异，该方法不完全适用印花织物抗黏连性的测定，而印花生产企业各自执行其内部规定的测试方法，但不同企业的测试方法参数不一致，甚至差异较大，在印花行业里对印花抗黏连性的质量控制与评价造成了困难，因此，有必要制定纺织品印花皮膜抗黏连性的检测方法。

会议对标准的名称进行了认真的讨论，确定标准的中文名称为“纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法”，因为目前“粘”与“黏”两个字的概念已经明确区分，本标准因该是“黏”字所含概念。英文名称为“Test method for blocking resistance of printed fabric film”。

会议确定了标准范围：本文件规定了纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法。本文件适用于在实验室条件下对纺织品涂料印花抗黏连性的测试。

会议对术语和定义进行了深入讨论，认为术语“纺织品印花皮膜”可引用T/PTAC 005-2020；术语“黏连性”的定义为：在一定压力下，纺织品印花皮膜之间或印花皮膜与其他材之间产生的非正常连接的现象。

会议重点讨论了标准的“试验原理”部分，修改为：相叠合的印花皮膜面对面相叠合，在一定时间和压力作用下，经过一定时间后将相互叠合的印花皮膜式样剥离，观察剥离后的印花皮膜式样表面的情况，以确定纺织品印花皮膜的抗黏连性。

会议确定了第5部分为“试验环境条件”。

会议确定了第6部分为“仪器设备”：

6.1 因为GB/T 3922-2013中已经有相关一致的实验装置，删除原文，直接引用。

6.2 恒温恒湿装置：

温度和湿度可保持在（38±2）℃，（80±5）%；

考虑到运输因素，增加一个温度和湿度条件（70±2）℃，（80±5）%;
会议确定了第7部分为“试验步骤”，其中：

7.2.1 分别裁取2个100 mm×40 mm的印花面料试样。

因不考虑皮膜的回弹性，所以删除“试样的一边应平行于纵向”。

会议确定了第8部分为“评定”：

——无黏连：印花皮膜表面无任何黏连现象。

——轻微黏连：印花皮膜有黏连现象但无缺失。

——明显黏连：印花皮膜图案有缺损现象。

上述具体描述修改后更加准确

会议确定了第9部分为“试验报告”。

会议决定，执笔组于2021年5月中下旬完成标准稿的修改和完善，形成标准第二次预研讨论稿并同时筹备标准起草组，召集起草单位。

（二）形成标准征求意见稿阶段。

由于国内新冠疫情的影响，一段时间内起草组无法召开线下工作会议。为推进该项团体标准制定工作进度，根据上级主管单位中国国印刷技术协会的指导意见，2022年4月，起草组将《纺织品印花皮膜抗黏连性试验方法》团体标准预研稿下发给各起草单位，起草组专家通过电话、视频、微信交流群等方式对标准重点部分“试验方法”等内容进行了认真的讨论与修改。5月中旬起草组根据各起草单位提出意见和建议进行了标准文本的整理，最终形成了标准征求意见稿。同时，起草组也组织起草了标准的编制说明等相关文件，于6月初面向行业征求意见。

三、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

本文件属于方法标准，编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则。标准的编制严格遵循 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行。

（二）本标准主要内容

本文件规定了纺织品印花皮膜抗黏连性的试验方法。本文件适用于在实验室条件下对纺织品印花皮膜抗黏连性的测试。

（三）本标准制定参考的主要依据相关标准

（1）本标准查阅的相关国家标准、行业标准和国外标准，见附件 1 。

（2）本标准参照引用的国际或国内法规及相关标准，见附件 2 。

（3）本标准在国内外无相关标准的管控项目与管控指标。

四、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）主要试验（或验证）分析

1.仪器设备的确定

经走访印花企业调研发现，印花企业对印花的抗黏连测试一般采取对两片互相叠合的印花样品施加一定负荷在一定温度下处理一定的时间，再观察两片印花撕开时的黏连情况，但不同企业采用的负荷、处理温度和处理时间存在较大差异。因此，通过统一仪器设备，来规定统一的压力、处理温湿度条件。

压力条件规定采用GB/T 3922中的汗渍色牢度仪实现；温湿度条件采用恒温恒湿装置实现。

2.试验参数的确定

目前，类似的测试方法有FZ/T 01063-2008《涂层织物 抗黏连性的测定》，FZ/T 73028-2017《针织人造革服装》中附录A的抗黏连性试验方法，试验参数对比见表1。两者的试验温度分别为70℃和80℃，且没有规定湿度条件，与印花的生产环境及服装的常规贮存环境不相适应，因此，基于以上考虑，试验方法规定的温湿度参照了GB/T 32008-2015《纺织品 色牢度试验 耐贮存色牢度》中的试验条件，规定温度为38℃，湿度为80%，或温度为70℃，湿度为80%；处理时间延长为24h。

表1
	FZ/T 01063-2008
	FZ/T 73028-2017

	负荷：5kg
温度：70℃±2℃
时间：3h
	负荷：30N
温度：80℃±2℃
时间：24h


3.印花样品抗黏连性对比测试

设立不同的测试条件，进行对比测试，测试数据见表2。试验结果表明，在38℃相同温度条件下，增加湿度设置为80%，印花相对更易发生黏连；在温度70℃，湿度80%条件下，相对其他条件更易发生黏连。

表2 抗黏连性测试数据
	序号
	检测结果
	测试样品

	
	38℃
	38℃，80%
	70℃，80%
	[image: image1.png]


 [image: image2.png]



轻微黏连
[image: image3.png]



明显黏连
[image: image4.png]



明显黏连

	1
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	2
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	3
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	4
	轻微黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	5
	无黏连
	无黏连
	无黏连
	

	6
	无黏连
	无黏连
	无黏连
	

	7
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	8
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	9
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	10
	无黏连
	轻微黏连
	明显黏连
	

	11
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	12
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	13
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	14
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	15
	轻微黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	16
	无黏连
	轻微黏连
	轻微黏连
	

	17
	轻微黏连
	明显黏连
	明显黏连
	

	18
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	19
	无黏连
	无黏连
	轻微黏连
	

	20
	轻微黏连
	明显黏连
	明显黏连
	

	21
	无黏连
	无黏连
	无黏连
	

	22
	无黏连
	轻微黏连
	明显黏连
	


（二）技术经济评估

基于只有涂料印花才存在抗黏连性差的凸出问题，本项目仅针对纺织品涂料印花皮膜的抗黏连性进行研究，从而制定行业统一的测试方法，填补印花抗黏连性测试标准化领域的空白。为企业进行印花产品质量控制提供科学、统一的检测手段，对进一步提升印花产品的产品质量具有推进作用。

该标准的制定，同时可满足行业生产、管理、监督、交易等质量活动的需求。总体来说，该标准的制定，对印花行业的技术创新发展具有较大的促进作用，同时具有良好的社会效益与经济效益。

五、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

无。
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合《团体标准管理规定》，标准内容符合国家现行法律、法规要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中尚未出现较大的意见分歧。重点讨论内容主要在于标准的命名、术语的命名、试样的要求及试验数据处理等，以上内容在预研会及后续起草过程中，标准起草组进行了深入的讨论及大量试验分析，最终对以上内容达成一致意见。

八、征求意见

无。
九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为团体标准，属于推荐性标准。

十、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

1.组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

2.技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，不存在可废除的对应标准。

十二、本标准编制说明的附件

附件1：编制本标准所查阅的相关标准一览表 

附件2：本标准所引用的相关标准一览表

附件1

编制本标准所查阅的相关标准一览表
	序号
	编码/国家
	名称/法规

	1
	GB/T 3922-2013
	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

	2
	GB/T 6529-2008
	纺织品 调湿和试验用标准大气

	3
	GB/T 17760-2019 
	印染布布面疵点检验方法

	4
	GB 18401-2010
	国家纺织产品基本安全技术规范

	5
	GB/T 18885-2020
	生态纺织品技术要求

	6
	GB/T 22848-2009
	针织成品布

	7
	GB/T 22849-2014
	针织T恤衫

	8
	GBT 24117-2009 
	针织物疵点的描述术语

	9
	GB 31701-2015
	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

	10
	GB/T 32008-2015
	纺织品 色牢度试验 耐贮存色牢度

	11
	CY/T 146
	网版印刷  环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法

	12
	CY/T 147
	网版印刷  聚氨酯胶刮使用要求及检验方法

	13
	CY/T 196-2019
	网版印刷 服装涂料印花过程控制要求及检验方法

	14
	CY/T 205-2019
	网版印刷 纺织印花颜料色浆使用要求及检验方法

	15
	FZ/T 01063-2008
	涂层织物 抗黏连性的测定

	16
	FZ/T 14043-2019 
	数码喷墨棉印花布

	17
	FZ/T 73020-2019
	针织休闲服装

	18
	FZ/T 73028-2017
	针织人造革服装


附件2
本标准所引用的相关标准一览表

	序号
	编码
	名称/法规

	1
	GB/T 3922-2013 
	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

	2
	GB/T 6529-2008
	纺织品 调湿和试验用标准大气




