
《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》

团体标准编制说明
一、标准起草任务来源

《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》团体标准项目于2021年初由中山中测纺织产业技术研究中心（2021年12月更名为“中广测（中山）检测技术有限公司”）提出。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项公告》，其中《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》网版印刷团体标准批准立项，列入制定计划（编号：T/PTAC 2022-004），由中国印刷技术协会委托中国印刷技术协会网印及制像分会、全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会负责组织制定。

二、主要工作过程

该团体标准在全国印刷标准化技术委员会的具体指导下，前期已做了大量的预研工作，全国印刷标准化技术委员网版印刷分技术委员会于2021年5月召开标准预研会，对标准的可行性及标准的初稿进行预研，业内专家一致认为此标准为急特制定的团体标准，能对网版印花行业起到积极的指导作用。预研会中，相关专家也对本标准的基础初稿进行了相关的研究，商讨了本标准的范围、术语定义以及技术要求和检验方法，同时经过后续的研讨与修改，基本上形成了比较完善了项目预研稿，为标准制定工作打下了良好基础。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项通告》，其中《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》网版印刷团体标准批准立项；4月，起草小组通过通过电话、视频、微信交流群等方式，对标准工作稿进行认真的研究与讨论，最终形成了标准征求意见稿；中国印刷技术协会于2020年6月至 2020年7月在印刷行业内广泛征求意见。

（一）预研阶段工作。

根据中山中测纺织产业技术研究中心黄明华主任的要求，2021年5月17日，在中国广州分析测试中心会议室，召开了《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》团体标准项目预研会，对《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》团体标准的可行性进行研究。

全国印刷标准化技术委员会马智勇，全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会沈春燕、王岩，中山中测纺织产业技术研究中心黄明华、麦裔强，网版印刷标准化分技术委员会观察员黄国光，东莞长联新材料科技股份有限公司赵文爱参加了本次预调研工作。

专家们经深入讨论认为，印花皮膜伸展性是反映了印花材料及印花工艺优劣的重要指标之一，印花企业普遍需要对印花产品进行内部的伸展性测试，由于目前国内尚未有统一的测试方法标准来检测纺织品涂料印花皮膜的伸展性，而印花生产企业各自执行其内部规定的测试方法，一般做法是手工的拉伸印花织物，再观察印花部位是否有开裂现象。这样的做法存在拉伸力值、拉伸长度和拉伸时间等不统一的问题，于是不同企业的测试方法参数不一致，甚至差异较大，在印花行业里对印花伸展性的质量控制与评价造成了困难。因此，行业急需制定相应的纺织印花伸展性的测试方法及评价标准。

会议对标准的名称进行了认真的讨论，确定标准的中文名称为“纺织品印花皮膜伸展性试验方法”。英文名称为“Test method for extensibility of printed fabric film”。

会议确定了标准范围：本文件规定了纺织品印花皮膜伸展性试验方法。本文件适用于在实验室条件下对纺织品涂料印花伸展性的测试。

会议对术语和定义进行了深入讨论，认为术语“纺织品印花皮膜”可引用T/PTAC 005-2020；术语“伸展性”的定义为：织物被拉伸展开时，纺织品印花皮膜能保持完好无损的能力；增加了术语“隔距长度”，其定义为：实验装置上夹持试样的两个有效持点之间的距离。

会议重点讨论了标准的“试验原理”部分，修改为：试样在一定的横向拉力下被拉伸展开时，观察纺织品印花皮膜试样表面的情况，以确定纺织品印花皮膜的伸展性。

会议确定了第5部分为“试验环境条件”。

会议确定了第6部分为“仪器设备”：直接引用GB/T 3923.1—2013中规定的仪器设备；

会议确定了第7部分为“试验步骤”，讨论修改为：

7.1 取样

取样应尽可能地包含更多的印花皮膜。

7.2 制样

7.2.1 裁取3个试样，使试样的长度方向平行于织物的横向，试样的宽度为(50±2) mm，长度应能满足隔距长度100mm。

7.2.2 在5规定的标准大气环境下进行调湿至恒重。

7.3 测试

7.3.1 将试样的长度两端平整地紧固在夹钳内。

7.3.2 设定仪器参数：隔距长度为(100±1) mm，移动速度为(100±5) mm/min，施加拉力14 N，预加张力为1 N。

7.3.3 启动仪器将试样拉伸至指定拉力，停置2 min后立即观察和记录印花皮膜表面的情况。

会议确定了第8部分为“结果描述”：

检查试验后试样，记录试验后试样的状态。

——伸展性良好：3块印花皮膜均没有出现裂纹现象。

——伸展性一般：1个印花皮膜出现裂纹。

——伸展性较差：2个及以上印花皮膜出现裂纹。

上述具体描述修改后更加准确。

会议确定了第9部分为“试验报告”。

会议决定，执笔组于2021年5月中下旬完成标准稿的修改和完善，形成标准第二次预研讨论稿并同时筹备标准起草组，召集起草单位。

（二）形成标准征求意见稿阶段。

由于国内新冠疫情的影响，一段时间内起草组无法召开线下工作会议。为推进该项团体标准制定工作进度，根据上级主管单位中国国印刷技术协会的指导意见，2022年4月，起草组将《纺织品印花皮膜伸展性试验方法》团体标准预研稿下发给各起草单位，起草组专家通过电话、视频、微信交流群等方式对标准重点部分“试验方法”等内容进行了认真的讨论与修改。5月中旬起草组根据各起草单位提出意见和建议进行了标准文本的整理，最终形成了标准征求意见稿。同时，起草组也组织起草了标准的编制说明等相关文件，于6月初面向行业征求意见。

三、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

本文件属于方法标准，编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则。标准的编制严格遵循 GB/T 1.1-2020《 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行。

（二）本标准主要内容

本文件规定了纺织品印花皮膜伸展性的试验方法。本文件适用于在实验室条件下对纺织品印花皮膜伸展性的测试。

（三）本标准制定参考的主要依据相关标准

1.本标准查阅的相关国家标准、行业标准和国外标准，见附件1。

2.本标准参照引用的国际或国内法规及相关标准，见附件2。

3.本标准在国内外无相关标准的管控项目与管控指标。

四、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）主要试验（或验证）分析

1.仪器设备的确定

经走访印花企业调研发现，印花企业对印花的伸展性测试一般采用人手拉伸印花皮膜到一定程度后观察印花的状态，但存在不同人员进行测试用力不一致的问题。因此，标准规定采用强力试验机对印花样品施加统一的负荷。

2.试验参数的确定

①试样尺寸：由于成衣上印花图案面积大小不一，有些印花图案甚至很小，同时为了能满足仪器设备的夹具和隔距长度的要求，因此试验尺寸统一取宽度为(50±2) mm，长度应能满足隔距长度100mm。

②调湿条件：由于印花的承印物是纺织品，因此按照纺织品的标准大气条件进行调湿至平衡。

③施加负荷：参照GB/T 6411-2008《针织内衣规格尺寸系列》对于产品的分类中，测试面料在规定负荷14N的作用下的伸长率，由于纺织品印花以针织物印花为主，试加负荷14N基本能实现普遍针织、机织面料的伸展程度。且该参数的主要目的是统一对试样的拉伸负荷，从而实现对印花皮膜施加同等的伸展程度。

④移动速度：经试验确定移动速度统一规定为(100±5) mm/min，能保证试验过程的稳定性。

⑤拉伸后停置时间：为了能立即观察和记录印花皮膜表面的伸展情况，规定启动仪器将试样拉伸至指定拉力，停置2 min，要求在停置时间内完成印花皮膜试样伸展性的评价。

3.印花样品伸展性测试

根据建立的方法，进行测试验证，测试数据见表1。

测试结果表明，该方法能实现不同类型印花产品伸展性的测试。
表1 伸展性测试数据
	序号
	检测结果
	测试样品示例

	1
	印花出现小裂纹，并有轻微脱落
	此处有图片，如需要请索要原文件。



	2
	印花出现小裂纹
	

	3
	无变化
	

	4
	无变化
	

	5
	无变化
	

	6
	无变化
	

	7
	无变化
	

	8
	无变化
	

	9
	无变化
	

	10
	印花出现明显裂纹
	

	11
	无变化
	

	12
	无变化
	

	13
	印花出现小裂纹
	

	14
	无变化
	

	15
	印花出现小裂纹，并有轻微脱落
	

	16
	无变化
	

	17
	无变化
	

	18
	无变化
	

	19
	无变化
	

	20
	无变化
	


（二）技术经济评估

本项目针对纺织品印花皮膜的伸展性进行研究，从而制定行业统一的测试方法，填补印花伸展性测试标准化领域的空白。为企业进行印花产品质量控制提供科学、统一的检测手段，对进一步提升印花产品的产品质量具有推进作用。

该标准的制定，同时可满足行业生产、管理、监督、交易等质量活动的需求。总体来说，该标准的制定，对印花行业的技术创新发展具有较大的促进作用，同时具有良好的社会效益与经济效益。

五、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

无。
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合《团体标准管理规定》，标准内容符合国家现行法律、法规要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中尚未出现较大的意见分歧。重点讨论内容主要在于标准的命名、术语的命名、试样的要求及试验数据处理等，以上内容在预研会及后续起草过程中，标准起草组进行了深入的讨论及大量试验分析，最终对以上内容达成一致意见。

八、征求意见

无。
九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为团体标准，属于推荐性标准。

十、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

1.组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

2.技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，不存在可废除的对应标准。

十二、本标准编制说明的附件

附件1：编制本标准所查阅的相关标准一览表 

附件2：本标准所引用的相关标准一览表

附件1

编制本标准所查阅的相关标准一览表 
	序号
	编码/国家
	名称/法规

	1
	GB/T 3923.1—2013
	纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

	2
	GB/T 6411-2008
	针织内衣规格尺寸系列

	3
	GB/T 6529-2008
	纺织品 调湿和试验用标准大气

	4
	GB/T 17760-2019 
	印染布布面疵点检验方法

	5
	GB 18401-2010
	国家纺织产品基本安全技术规范

	6
	GB/T 18885-2020
	生态纺织品技术要求

	7
	GB/T 22848-2009
	针织成品布

	8
	GB/T 22849-2014
	针织T恤衫

	9
	GBT 24117-2009 
	针织物疵点的描述术语

	10
	GB 31701-2015
	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

	11
	GB/T 32008-2015
	纺织品 色牢度试验 耐贮存色牢度

	12
	CY/T 146
	网版印刷  环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法

	13
	CY/T 147
	网版印刷  聚氨酯胶刮使用要求及检验方法

	14
	CY/T 196-2019
	网版印刷 服装涂料印花过程控制要求及检验方法

	15
	CY/T 205-2019
	网版印刷 纺织印花颜料色浆使用要求及检验方法

	16
	FZ/T 01063-2008
	涂层织物 抗粘连性的测定

	17
	FZ/T 14043-2019 
	数码喷墨棉印花布

	18
	FZ/T 70006-2004
	针织物拉伸弹性回复率试验方法

	19
	FZ/T 73020-2019
	针织休闲服装


附件2

本标准所引用的相关标准一览表

	序号
	编码
	名称/法规

	1
	GB/T 3923.1—2013
	纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

	2
	GB/T 6529-2008
	纺织品 调湿和试验用标准大气




